新型催化法在硫酸尾气吸收中的应用及

工程实践研究

云南三环中化化肥有限公司

陈世全 黄正杰 余顺龙

摘要：硫酸工业尾气中所含的二氧化硫（SO₂）是典型的重大大气污染物，因此其高效脱除及合理资源化利用是硫酸行业绿色发展的重中之重。本文以云南三环中化化肥有限公司两套80万吨/年硫酸装置共用尾气洗涤系统导致的检修困难、阻力增大、排放超标等问题，对现有硫酸尾气脱硫技术的优劣进行了系统的研究，着重从新催化法的技术原理、工艺特点、项目应用效果等方面进行了深入的分析。通过ASPEN PLUS流程模拟软件建立了装置数学模型，由此客观、定量地对比了氨法、有机胺法、Poseidon尾气循环法及新型催化法的技术经济指标。工程实践结果十分清楚地表明，新型催化法利用炭基催化剂的吸附-催化耦合机制，能将尾气中SO₂浓度降至50mg/m³ 以下，年减排SO₂1995吨，副产15%稀硫酸3072吨/年，实现了污染物减排与资源回收的双重目标。更难得的是，该技术能耗低、运行成本低、无二次污染，项目投资回收期为5.57年，内部收益率20.39%，经济与环境效益俱佳，故而堪称硫酸工业尾气治理极理想的新技术路径。

关键词：硫酸尾气 二氧化硫 新型催化法 尾气吸收 资源化利用 节能减排

一、引言

（一）研究背景

硫酸作为基础化工原料，在化肥、化工、冶金诸行业都有极其广泛的应用，我国硫酸产能世界第一，2023年总产量已达9732万吨，其中硫磺制酸占全部产能的60% 以上。但毋庸讳言，硫酸生产中即使采用先进的" 两转两吸" 工艺，尾气中仍不可避免地含有一定浓度的SO₂和硫酸雾，直接排放必然导致严重的大气污染，进而诱发酸雨、雾霾等环境问题。《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132 - 2010）明确规定：硫酸尾气中SO₂排放限值为400mg/m³，而且不少地区已经主动、严格地实行50mg/m³ 以下的超低排放要求。

云南三环中化化肥有限公司现有两套 80万吨/年硫磺制酸装置，共用一套氨法尾气洗涤系统，在运行中存在许多实际操作中的问题：尾气洗涤装置维护检修时需暂停整套硫酸生产线，造成巨大经济损失；长期连续运行导致洗涤塔填料结垢、床层变形，系统阻力逐渐增加，脱硫效率下降；氨法工艺存在氨逃逸风险，可能对生产区环境造成不利影响。因此，开发高效、稳定、经济的尾气吸收技术，对现有装置进行优化改造，成为企业可持续发展的迫切需求。

（二）国内外研究现状

1. 国内硫酸尾气脱硫技术

历经数十年发展，我国硫酸尾气脱硫技术已形成多种成熟工艺：氨法工艺：通过

两级喷淋洗涤脱除SO2，生成硫酸铵副产品，脱硫效率可达98%以上，但存在氨消耗量大、运行成本高、氨逃逸等问题。烧碱法：采用 NaOH 溶液吸收 SO₂，操作简单、脱硫效率高，但能耗高、副产品处理困难，经济性较差。石灰 - 石膏法：分为湿法与干法工艺，湿法脱硫效率高、副产品石膏可回收，但水耗大；干法设备简单，生产成本低，但脱硫效率效率有限。新型催化法：基Langmuir-Hinshelwood 反应模式，通过炭基催化剂将SO₂、O₂和 H2O 转化为硫酸，具有脱硫效率高、能耗低、资源回收率高等优势，已纳入《大气污染防治先进技术汇编》。

2. 国外硫酸尾气脱硫技术

国外主流技术包括：Cansolv SO₂循环工艺：采用水溶性有机胺溶液吸收 SO₂，解析后可获得高纯度 SO₂，用于生产硫磺或硫酸，脱硫效率可达 99% 以上，但投资大、运行成本高。Regesox 工艺：专为低浓度含硫气体处理设计，可将 SO₂转化为 50~70% 硫酸，同时回收热能，但工艺流程复杂、设备投资高。Poseidon 尾气循环工艺：通过尾气循环提高硫利用率，降低 SO₂排放，但需配套富氧空气制备装置，能耗较高。

（三）研究目的与意义

本文对现有硫酸尾气脱硫技术作了系统的、有层次的对比分析，由此自然、合理地选出适合企业工况的最佳技术方案，又据此对新型催化法的技术可行性及经济合理性做了严谨论证，推动硫酸工业向绿色、低碳、可持续方向发展，具有重要的工程应用价值和环境意义。

二、硫酸尾气吸收技术原理与工艺对比

（一）核心技术原理

1. 新型催化法技术原理

新型催化法以炭基催化剂为核心，该催化剂是以活性组分负载于炭载体的形式制备的，兼有吸附功能和催化活性。尾气中的SO₂、O₂和H2O被催化剂孔隙吸附后，继而在活性位上发生有序、高效的催化氧化反应：即SO₂和O₂被吸附活化形成活性中间体，再与H2O反应生成硫酸（SO₂+O₂+H2O= H2SO₄ ）。当催化剂孔隙内所载硫酸达到饱和时，采用梯级循环再生方式，以不同浓度的稀硫酸逐级淋洗脱附硫酸并回收，催化剂活性得以及时、可靠地恢复。因此该工艺将吸附、催化氧化、再生诸过程自然、合理地耦合，真正实现SO₂的高效脱除及资源化利用。

2. 其他主流技术原理

氨法工艺：通过 NH₃与SO₂反应生成亚硫酸铵，经氧化后得到硫酸铵，反应式为：

SO₂+2NH₃+H2O=(NH4)2SO₃，(NH4)₂SO₃+O₂=2(NH4)2SO₄。

活性焦法：基于物理吸附与化学吸附协同作用，SO₂被活性焦吸附后，在氧气和 水的存在下生成硫酸，再生时通过加热解析出高浓度 SO₂。

气循环工艺：将二吸塔出口尾气 94~95% 返回主风机进口，补充富氧空气，利用尾气余压和显热，提高硫利用率并降低能耗。

（二）工艺特性对比

基于云南三环中化装置实际工况（尾气流量 185000Nm³/h，进口 SO₂浓度 860mg/Nm³，温度 72℃），对四种主流技术进行对比分析：

| 技术方案 | 脱硫 效率 | SO₂排放 浓度 | 运行 成本 | 副产物 | 二次污染 | 投资 强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨法工艺 | ≥95% | ≤100mg/m³ | 高 | 硫酸铵 | 可能产生氨逃逸 | 中等 |
| 有机胺法 | ≥98% | ≤50mg/m³ | 极高 | 高浓 SO₂ | 无 | 高 |
| Poseidon 尾气循环法 | ≥99.9% | ≤30mg/m³ | 高 | 无 | 无 | 极高 |
| 新型催化法 | ≥99% | ≤50mg/m³ | 低 | 15% 稀硫酸 | 无 | 中等 |

由表可知，新型催化法在脱硫效率、排放浓度、运行成本及副产物价值等方面均表现优异，既满足超低排放要求，又实现了资源回收，且无二次污染，是兼顾环境效益与经济效益的最优方案。

三、新型催化法的工程设计与实施

（一）项目概况

项目建设地点位于云南省昆明市西山区海口镇三环中化主厂区内，将两套硫酸装置的尾气洗涤工序分离出来，在现有硫酸装置原有的一吸塔位置，新建一套尾气洗涤装置。项目总投资 2480.32万元，建设周期 6 个月，设计处理能力 185000Nm³/h，年运行时间 8000 小时。

（二）工艺设计

1. 工艺流程

尾气经预处理调质（温度60~80℃，湿度 3%~20%）后进入脱硫塔，通过六层催化剂床层（五层运行、一层再生），SO₂在催化剂作用下转化为硫酸；当催化剂达到饱和后，采用梯级循环再生方式，用不同浓度稀硫酸分级淋洗，再生液收集后得到 15% 稀硫酸产品，送至硫酸生产系统干吸工段回用。脱硫塔出口尾气经60米烟囱排放，SO₂浓度≤50mg/m³。

2. 关键设计参数

1）、脱硫塔：∅8.7m×36.7m，钢结构衬 PO 防腐，分为 6个脱硫单元；

2）、催化剂装填量：390m³，炭基催化剂，使用寿命≥3年；

3）、再生循环泵：Q=320m³/h，H=50m，工程塑料材质，1 用 1 备；

4）、工艺水消耗量：3.181t/h，动力电消耗量：47.415kW・h/h；

5）、系统压力降：1.43kPa，满足装置超负荷运行要求。

3. 核心设备选型

1）脱硫塔：采用圆环型层叠结构，优化流体分布，减少催化剂床层阻力不均问题；

2）耐腐蚀材料：循环酸池和稀硫酸槽采用钢混结构 + 耐酸砖，管道采用 FRP或 PPR 材质；

3）自控系统：采用 PLC 控制系统，与全厂DCS 系统兼容，实现温度、压力、流量等参数的实时监测与自动控制。

（三）模拟与优化

用ASPEN PLUS软件建立了装置数学模型，又和DCS实时数据做了系统、严谨的对比校准，由此自然、妥帖地得出结论：新型催化法在设计负荷下SO₂去除率稳定在99% 以上，而开车工况下（SO₂ 浓度2472mg/m³）出口SO₂浓度仅27.49mg/m³，完全满足超低排放的要求。更难得的是，通过对催化剂床层高度、再生液浓度梯度诸参数的优化，系统阻力已降到1.43kPa,当硫酸装置负荷提高到112t/h时仍能十分稳定运行。

四、工程应用效果与技术经济分析

（一）环境效益

由于项目实施以后硫酸装置尾气中SO₂浓度由改造前的61.8PPM降到30PPM以下，最低为10mg/m³ ，因此年减排SO₂1995吨，即相当于减少燃烧5.17万吨标煤所产生的

SO₂ 排放量，又同步、高效地脱除了硫酸雾，排放浓度≤14.58PPM,大大优于国家有关标准限值。更难得的是项目无废水、废渣产生，所生成的稀硫酸全部回收利用，故不存在二次污染问题，环境效益十分突出。按1吨SO₂折合1.5吨碳排放计算，该项目年减少碳排放2992.5吨，对企业达成" 双碳" 目标有直接、实质的帮助。

（二）经济效益

1. 直接经济效益

1)副产 15% 稀硫酸 3072 吨/年，折 100% 硫酸 3072 吨，按不含税价格 663.72元 / 吨计算，年销售收入 203.89万元；

2)系统阻力下降 2kPa，每套装置硫酸产能提升约 2%，年新增硫酸产量 3.2 万吨，按单位净效益 88.5元/吨计算，年增收 283.19万元；

3)改造后年直接成本从 804.68万元降至 678.24万元，年节约成本 126.44万元。

2. 投资回报分析

项目建设投资 2404.45万元，流动资金 75.87万元，总投资2480.32万元。生产期平均年新增不含税收入365.60万元，年均总成本费用 117.61万元，年均税后利润 247.99 万元。项目所得税后内部收益率 20.39%，比基准收益率高出10.39%；静态投资回收期 5.57 年，动态投资回收期 7.42 年，项平衡点 49.16%，投资回报良好。

（三）运行稳定性

项目投运后，脱硫系统运行可靠性≥95%，催化剂再生周期 1~1.5 年，每次再生仅需补充 2%~5% 的新催化剂，维护工作量小。通过一年的运行监测，系统在不同负荷下均能稳定运行，SO₂去除率波动范围≤±0.5%，且不存在满足硫酸装置长周期运行要求的催化剂失活、设备腐蚀等问题。

五、风险管控与注意事项

（一）工程实施风险

项目改造过程中存在高处作业坠落风险、动火作业火灾风险、残余酸液灼伤风险及吊装砸伤风险。针对这些风险，采取以下管控措施：作业前进行安全技术交底，高处作业搭设安全防护设施，动火作业办理动火许可证并配备消防器材，拆卸管道前进行酸液清空与中和处理，吊装作业选用合格设备并设专人指挥。

（二）运行风险防控

1、腐蚀防控：定期检查设备、管道的防腐层完好性，监测稀硫酸浓度与温度，避免局部腐蚀加剧；

2、催化剂失活：控制尾气粉尘浓度≤30mg/Nm³，避免催化剂堵塞；再生时严格控制淋洗强度与浓度梯度，确保再生效果；

3、安全防护：操作人员配备防酸碱工作服、橡胶手套、化学安全防护眼镜等劳保用品，在关键岗位设置洗眼器和紧急喷淋装置。

（三）日常维护要点

1、定期巡检：重点检查脱硫塔压力降、催化剂床层温度分布、泵类运行状态等；

2、催化剂维护：每半年取样分析催化剂活性，根据活性衰减情况调整再生周期；

3、仪表校准：检测仪表，如温度、压力、流量等都要定期进行校准，这样才能保

证自控系统的精确可靠。

六、结论与展望

（一）结论

1、新型催化法，通过吸附-催化耦合作用，实现了SO2的高效脱除和硫酸尾气中的资源化利用，SO2去除率 ≥ 99%，排放浓度 ≤ 50 毫克/mm3，达到了超低排放要求；

2、工程实践表明，该技术适用于大型硫磺制酸装置，系统运行稳定可靠，年减排

SO₂ 1995 吨，副产稀硫酸 3072 吨，环境与经济效益显著；

3、项目总投资 2480.32万元，投资回收期 5.57年，内部收益率 20.39%，经济可行性强；

4、与传统脱硫技术相比，新型催化法具有能耗低、运行成本低、无二次污染等优势，是硫酸工业尾气治理的优选技术。

（二）展望

由于环保要求不断提高，硫酸尾气治理必然朝着更高效、更经济、更环保的方向发展，因此今后宜从三个方面加以推进：第一是优化催化剂性能，开发高活性、长寿命、低成本的新型催化剂，第二是用智能化手段控制工艺参数以最大限度降低能耗，第三是寻找副产硫酸的高值化利用途径，提高资源回收价值。更重要的是，新型催化法可自然、妥帖地推广到有色冶炼、化工等行业的SO₂尾气治理。

参考文献

[1] 国家环境保护总局.GB26132-2010 硫酸工业污染物排放标准 [S]. 北京：中国环境科学出版社，2010.

[2] 王建国，李刚，张敏。硫酸尾气脱硫技术研究进展 [J]. 化工进展，2020, 39 (增刊 1):287-294.

[3] 云南三环中化化肥有限公司。硫酸装置尾吸系统优化改造项目可行性研究报告 [R]. 2024.

[4] 刘军，王丽，陈明。新型催化法烟气脱硫技术的工业应用 [J]. 硫酸工业，2022, (6):45-49.

[5] 张立军，赵强。硫磺制酸装置尾气治理技术对比与选择 [J]. 化肥工业，2023, 50 (2):38-42.